水泥检测设备清单及技术参数要求

| 序号 | 仪器名称 | 对应水泥省抽的参数 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥净浆搅拌机 | 水泥凝结时间及标准稠度用水量 | 1搅拌叶宽度：111mm 2搅拌叶片与叶片轴连接螺纹：M16ⅹ1 3搅拌锅内径ⅹ深度：160ⅹ139mm 4搅拌锅壁厚：1mm 5搅拌叶片与搅拌锅之间的工作间隙：2±1mm 6电机功率：快速：370瓦 慢速：170瓦 7净重：63kg |
| 2 | 维卡仪 | 水泥凝结时间及标准稠度用水量 | 1、滑动杆：1根。φ12mm+0.02mm-0.10mm 2、标准稠度试杆：1根：有效长度：50mm±1mm? 直径：φ10mm±0.05mm 3、初凝用试针：2根。有效长度50mm±1mm? 直径：φ1.13mm±0.05mm 4、终凝用试针：1根：有效长度30mm±1mm? 直径：φ1.13mm±0.05mm 5、滑动部份总重量：300g±1g 7、外形尺寸约- 170×110×300mm 8、净重约3.8KG |
| 3 | 雷氏膨胀测定仪 | 水泥安定性 | 1、专用砝码重量： 300g 2、量值刻度板最小刻距： 0.5mm 3、测定仪测定范围：2.5MM |
| 4 | 雷氏沸煮箱 | 水泥安定性 | 1、有效容积：≥400×200×300mm 2、试验容量：雷氏法≥20组 试饼法30—40只 3、加热时间：小于40min 4、恒温时间：180±5min 5、加热功率：4000W 6、恒温功率：1000W 7、电源电压：交流220V 8、净重：约20Kg 9、接线：壹火壹零 箱体接地 |
| 5 | 标准养护箱 | 强度试验成型养护用 | 控制温度 ：20℃±1℃ 控制湿度 ：≥RH95% 电源电压 ：AC220V 50Hz 有效容积(mm)： （长×宽×高）≥ 1000×600×500 |
| 6 | 恒温水养护箱 | 强度试验脱模养护用 | - 控温精度：±0.1℃ - 箱内温差：≤20±1℃ - 制冷功率：220V~150W - 加热功率：600W - 可放试块：180块 - 水槽数量：30只 - 外形尺寸：800×750×1670mm - 包装尺寸：900×8000×1800mm |
| 7 | 水泥胶砂搅拌器 | 水泥抗压强度及抗折强度 | 搅拌叶工作时，自转的同时沿锅周边公转，自转方向为顺时针，公转方向为逆时针。 搅拌锅容积5升 搅拌叶宽度:135mm 搅拌锅和搅拌叶的间隙：3-1mm 体积：600X320X700mm 电机功率:0.55/0.37KW 电源电压：380V 50HZ 净重：75kg |
| 8 | 振实台 | 成型振动设备 | ▲落距：15mm±0.3mm ▲振动频率：60次/60S±1S ▲振动部分总质量（包括臂杆）20Kg±0.5Kg ▲电源 220V 50Hz ▲电机功率70W ▲体积 1040ⅹ300ⅹ460（mm） ▲重量：32.5Kg |
| 9 | 电动抗折试验机 | 水泥抗折强度 | ▲最大试验力单杠杆时：1000N ▲双杠杆时：5000N/6000N ▲示值精度：±1% ▲单杠杆出力比：10:1 双杠杆出力比：50:1 ▲加载速率(双杠杆)：50N/s ▲抗折夹具加荷辊及支撑辊直径：Ф10㎜ ▲支撑辊距：100±0.1㎜ ▲隔板间距：46㎜ ▲净重：≈85㎏ |
| 10 | 胶砂抗压夹具 | 抗压强度模具 | 水泥胶砂标准抗压夹具，受力面积为40*40mm |
| 11 | 胶砂成型模具（10组） | 成型模具 | 标准钢夹具 长：160±0.8mm 宽：40±0.2mm 高：40±0.2mm |
| 12 | 水泥留样桶（10个） | 留样用 | 可存放水泥10Kg左右，具有密封条 |
| 13 | 200T压力试验机 | 烧结普通砖，烧结路面砖，混凝土抗压试验 | 1最大试验压力2000KN 2上下压板尺寸≥320*400 3试验机级别：1级 4活塞行程≥50mm |
| 14 | 30T压力试验机 | 水泥抗压试验，烧结普通砖，砌筑砖，桂花陶砖等抗折试验 | 1最大试验压力300KN 2上下压板尺寸≥φ160 3试验机级别：1级 4活塞行程≥80mm 5上下支辊半径为15mm 6烧结红砖抗折夹具其跨距应为可调式夹具，跨距范围大致在160mm~300左右 |